复习题及答案

一、名词解释 
1.石料吸水率：是指在规定试验条件下，石料试件吸水饱和的最大吸水质量占其烘干质量的百分率。
2.堆积密度：是指集料装填于容器中包括集料空隙（颗粒之间的）和孔隙（颗粒内部的）在内的单位体积的质量。
3.表观密度：是指材料单位表观体积（实体体积+闭口孔隙体积）的质量。
4.软化系数：是指材料在吸水饱和状态下的抗压强度和干燥状态下的抗压强度的比值。
5.产浆量：是单位质量的生石灰经消化后，所产石灰浆体的体积。
6.硅酸盐水泥：凡由硅酸盐水泥熟料、0～5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称之。
7.水泥净浆标准稠度：是采用稠度仪测定，以试杆沉入净浆，距底板距离为4mm土1mm时的水泥净浆。
8.凝结时间：是水泥从加水开始，到水泥浆失去可塑性所需的时间，分为初凝时间和终凝时间。
9.水泥混凝土：是以水泥、粗细集料和水按一定比例拌和，在一定的条件下硬化成为具有一定力学性能的一种人工石材。
10.工作性：指新拌混凝土具有的能满足运输和浇筑要求的流动性；不为外力作用产生脆断的可塑性；不产生分层、泌水的稳定性和易于振捣密致的密实性。
11.碱一集料反应：水泥混凝土中水泥的碱与某些碱活性集抖发生化学反应，可引起混凝土产生膨胀、开裂甚至破坏，这种化学反应称为碱一集料反应。 
12.砂率：是指砂与砂石总质量的比。 
13.基准配合比：指根据初步配合比，采用施工实际材料进行试拌，测定混凝土拌合物的工作性，调整材料用量，所提出的满足工作性要求的配合比。
14.水泥混凝土外加剂：是在拌制混凝土过程中掺入，用以改善混凝土性能的物质。
15.缓凝剂：是能延缓混凝土的凝结时间的外加剂。
l6.沥青材料：是由一些极其复杂的高分子的碳氢化合物及其非金属（氧、硫、氮）的衍生物所组成的混合物。
17.溶胶型结构：指当沥青中沥青质分子量较低，并且含量很少，同时有一定数量的芳香度较高的胶质，这样使胶团能够完全胶溶而分散在芳香分和饱和分的介质中的胶体结构。
18.针入度：指沥青材料在规定温度条件下，以规定质量的标准针经过规定时间贯入沥青试样的深度。
19.环球法软化点：是沥青试样在规定的加热速度下进行加热，沥青试样逐渐软化，直至在钢球荷重作用下，使沥青滴落到下面金属板时的温度。
20.针入度指数；用以表示沥青温度敏感性和划分沥青胶体结构的指标，表达公式：PI=30/（1+50A）-10。
21.沥青老化：是指沥青在热.阳光.氧气和水分等因素作用下，化学组分发生了转化，使其塑性降低，稠度增大，逐渐脆硬，直至失去使用功能的过程。
22.延性：是沥青材料受到外力的拉伸作用时所能承受的塑性变形的总能力。
23.连续级配沥青混合料：是指沥青混合料中的矿料是按级配原则，从大到小各级粒径都有，按比例相互搭配组成的混合料。
24.骨架-空隙结构：指当采用连续型开级配矿质混合料与沥青组成的沥青混合料，这种矿质混合料递减系数较大，粗集料所占比例较高，细集料则很少，甚至没有。按此组成的沥青混合料，粗集料可以相互靠拢形成骨架，但由于细集料数量过少，不足以填满粗集料之间的空隙，因此形成骨架-空隙结构。
25.高温稳定性：是指沥青混合料在夏季高温条件下，经车辆荷载长期重复作用后，不产生车辙和波浪等病害的性能。
26.稳定度：是指在规定试验条件下，采用马歇尔仪测定的沥青混合料试件达到最大破坏的极限荷载。
27.屈服强度：是指钢材开始丧失对变形的抵抗能力，并开始产生大量塑性变形时所对应的应力。
28.伸长率：是指钢材拉伸试验中，钢材试样的伸长量占原标距的百分率。
29.时效：指经冷拉后的钢筋经过一段时间后其屈服强度和抗拉强度将继续随时间而提高的过程。
30.纤维饱和点含水率：指湿材放置在空气中干燥，当自由水蒸发完，而吸附水仍为饱和状态时的含水率。 
二、是非判断题
1.石料的孔隙率是石料的孔隙体积占其实际体积的百分率。
2.石料的软化系数越小，耐水性能越好。
3.细度模数越大，表示细集料越粗。
4.矿质混合料仅可以选择连续级配类型。
5.过火石灰用于建筑结构物中，使用时缺乏粘结力，但危害不大。
6.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，而水硬性胶凝材料只能在水中硬化。
7.石膏浆体的凝结硬化实际上是碳化作用。
8.在空气中贮存过久的生石灰，不应照常使用。
9.生石灰中的二氧化碳含量越高，表示未分解完全的碳酸盐含量越高，则（CaO＋MgO）含量相对降低，影响石灰的胶结性能。
10.硅酸盐水泥中C2S早期强度低，后期强度高，而C3S正好相反。
11.在生产水泥中，石膏加入量越多越好。
12.用沸煮法可以全面检验硅酸盐水泥的体积安定性是否良好。 
13.按规范规定，硅酸盐水泥的初凝时间不迟于45min。
14.水泥是水硬性胶凝材料，所以在运输和贮存中不怕受潮。
15.硅酸盐水泥的细度越细越好。
16.用粒化高炉矿渣加入少量石膏共同磨细，即可制得矿渣硅酸盐水泥。
17.两种砂子的细度模数相同，它们的级配不一定相同。
18.在拌制混凝土中砂越细越好。
19.试拌混凝土时若测定混凝土的坍落度满足要求，则混凝土的工作性良好。
20.卵石混凝土比同条件配合比拌制的碎石混凝土的流动性好，但强度则低一些。
21.混凝土拌和物中水泥浆越多和易性越好。
22.普通混凝土的强度与其水灰比成线性关系。
23.在混凝土中掺入引气剂，则混凝土密实度降低，因而其抗冻性亦降低。
24.计算混凝土的水灰比时，要考虑使用水泥的实际强度。
25.普通水泥混凝土配合比设计计算中，可以不考虑耐久性的要求。
26.混凝土施工配合比和试验室配合比中的水灰比相同。
27.混凝土外加剂是一种能使混凝土强度大幅度提高的填充料。
28.混凝土的强度平均值和标准差，都是说明混凝土质量的离散程度的。
29.在混凝土施工中，统计得出混凝土强度标准差越大，则表明混凝土生产质量不稳定，施工水平越差。
30.高性能混凝土就是指高强度的混凝土。
31.砂浆的流动性是用分层度表示的。
32.烧结普通砖的质量等级是采用10块砖的强度试验评定的。
33.石油沥青的三组分分析法是将石油沥青分离为：油分、沥青和沥青酸。
34.含蜡沥青会使沥青路面的抗滑性降低，影响路面的行车安全。
35.针入度指数（PI）值越大，表示沥青的感温性越高。
36.碱性石料与石油沥青的粘附性较酸性石料与石油沥青的粘附性好。
37.道路石油沥青的标号是按针入度值划分的。
38.与石油沥青相比，煤沥青温度稳定性和与矿质集料的粘附性均较差。
39.沥青质是石油沥青化学组分中性能最好的一个组分。
40.粘度是沥青材料最重要的技术性质之一。
41.沥青混合料是一种复合材料，由沥青、粗集料、细集料和矿粉以及外加剂所组成。
42.悬浮-密实结构的沥青混合料高温稳定性良好。
43.沥青混合料的抗剪强度主要取决于粘聚力和内摩擦角两个参数。
44.沥青混合料的粘聚力随着沥青粘度的提高而降低。
45.沥青混合料中如果矿粉颗粒之间接触是自由沥青所连接，则具有较大的粘聚力。
46.沥青用量只影响沥青混合料的粘聚力，不影响其内摩擦角。
47.粘聚力值随温度升高而显著降低，但内摩擦角受温度变化的影响较小。
48.我国现行国标规定，采用马歇尔稳定度试验来评价沥青混合料的高温稳定性。
49.即使在夏季，为防止水的渗入和阳光紫外线对沥青的老化作用，沥青混合料空隙越少越好。
50.常温沥青混合料可以用于高速公路表面层。
51.沥青混合料的试验配合比设计可分为矿质混合料组成设计和沥青最佳用量确定两部分。
52.沥青混合料主要技术性质为：高温稳定性、低温抗裂性、耐久性、抗滑性和施工和易性。
53.合成高分子材料加工性能优良，强度高。
54.高分子化合物按其链节在空间排列的几何形状，可分为线型聚合物和体型聚合物两类。
55.抗拉强度是钢材开始丧失对变形的抵抗能力时所承受的最大拉应力。
56.锰对钢的性能产生一系列不良的影响，是一种有害元素。
57.钢中的氧为有益元素。
58.Q215AF表示屈服点为215MPa的A级沸腾钢。
59.木材的持久强度等于其极限强度。
60.木材平衡含水率随空气温度和相对湿度而变化。
1.× 2.× 3.√ 4.× 5.× 6.× 7.× 8.√ 9.√ 10.× 11.× 12. ×（用沸煮法、压蒸法或长期浸水才能全面检验）. 13.× 14.× 15.× 16.× 17.√ 18.× 19.× 20.√ 21.× 22.× 23.× 24.√ 25.× 26.√ 27.× 28.× 29.√ 30.√ 31.√ 32.× 33.× 34.√ 35.× 36.√ 37.√ 38.× 39.× 40.√ 41.√ 42.× 43.√ 44.× 45.× 46.× 47.√ 48.√ 49.× 50.× 51.√ 52.√ 53.× 54.√ 55.× 56.× 57.× 58.√ 59.× 60.√
三、填空题
1.石料饱水率是在规定试验条件下，石料试件（ ）占烘干石料试件质量的百分率。
2.我国现行抗冻性的试验方法是（ ）。
3.按克罗斯的分类方法，化学组成中SiO2含量大于65%的石料称为（ ） 
4.路用石料的强度等级划分指标包括（ ）和（ ）。
5.根据粒径的大小可将水泥混凝土用集料分为两种:凡粒径小于（ ）者称为细集料，大于（ ）者称为粗集料。
6.粗集料的堆积密度由于颗粒排列的松紧程度不同又可分为（ ）（ ）与（ ）。
7.集料级配的表征参数有（ ）、（ ）和（ ）。
8.集料磨耗值越高，表示其耐磨性越（ ）。
9.石灰的主要化学成分是（ ）和（ ）。
*10.石灰硬化过程中产生的主要强度有（ ）（ ）和（ ）。
11.石灰中起粘结作用的有效成分有（ ）和（ ）。
12.土木工程中通常使用的五大品种硅酸盐水泥是（ ）（ ）（ ）.（ ）和（ ）。
13.硅酸盐水泥熟料的生产原料主要有（ ）和（ ）。
14.石灰石质原料主要提供（ ），粘土质原料主要提供（ ）、（ ）和（ ）。
15.为调节水泥的凝结速度，在磨制水泥过程中需要加入适量的（ ）。
16.硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
17.硅酸盐水泥熟料矿物组成中，释热量最大的是（ ），释热量最小的是（ ）。
18.水泥的凝结时间可分为（ ）和（ ）。
19.由于三氧化硫引起的水泥安定性不良，可用（ ）方法检验，而由氧化镁引起的安定性不良，可采用（ ）方法检验。
20.水泥的物理力学性质主要有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
21.专供道路路面和机场道路用的道路水泥，在强度方面的显著特点是（ ）。
22.建筑石灰按其氧化镁的含量划分为（ ）和（ ）。
23.水泥混凝土按表观密度可分为（ ）、（ ）和（ ）。
24.混凝土的工作性可通过（ ）、（）和（ ）三个方面评价。
25.我国混凝土拌合物的工作性的试验方法有（ ）和（ ）两种方法。
26.混凝土的试拌坍落度若低于设计坍落度时，通常采取（ ）措施。
27.混凝土的变形主要有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等四类。
28.在混凝土配合比设计中，通过（ ）、（ ）两个方面控制混凝土的耐久性。
29.混凝土的三大技术性质指（ ）、（ ）、（ ）。
30.水泥混凝土配合比的表示方法有（ ）、（ ）两种。
31.混凝土配合比设计应考虑满足（ ）、（ ）、（ ）、和（ ）的要求。
32.普通混凝土配合比设计分为（ ）、（ ）、（ ）三个步骤完成。
33.混凝土的强度等级是依据（ ）划分的。
34.混凝土施工配合比要依据砂石的（ ）进行折算。
35.建筑砂浆按其用途可分为（ ）和（ ）两类。
36.砂浆的和易性包括（ ）和（ ）。
37.砂从干到湿可分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）四种状态。
38.评价烧结普通砖的强度等级时，若δ≤0.21，应依据（ ）和（ ）评定。
39.沥青按其在自然界中获得的方式可分为（ ）和（ ）两大类。
40.土木工程中最常采用的沥青为（ ）。
41.沥青在常温下，可以呈（ ）、（ ）、和（ ）状态。
42.沥青材料是由高分子的碳氢化合物及其非金属（ ）、（ ）、（ ） 等的衍生物组成的混合物
43.石油沥青的三组分分析法是将石油沥青分离为（ ）、（ ）和（ ）。
44.石油沥青的四组分分析法是将沥青分离为（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
45.石油沥青的胶体结构可分为（ ）、（ ）和（ ）三个类型。
46.软化点的数值随采用的仪器不同而异，我国现行试验法是采用（ ）法。
47.评价粘稠石油沥青路用性能最常用的经验指标是（ ）、（ ）、（ ），通称为三大指标。
48.评价沥青与粗集料粘附性的方法主要有（ ）和（ ）。
49.我国现行标准将道路用石油沥青分为（ ）、（ ）、（ ）三个等级。
50.评价石油沥青大气稳定性的指标有（ ）、（ ）、（ ）。
51.乳化沥青主要是由（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等组分所组成。
52.石油沥青的闪点是表示（ ）性的一项指标。
53.改性沥青的改性材料主要有（ ）、（ ）、（ ）。
54.目前沥青掺配主要是指同源沥青的掺配，同源沥青指（ ）。
55.目前最常用的沥青路面包括（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等。
56.沥青混合料按施工温度可分为（ ）和（ ）。
57.沥青混合料按混合料密实度可分为（ ）、（ ）和（ ）。
58.沥青混合料是（ ）和（ ）的总称。
59.沥青混合料的强度理论是研究高温状态对（ ）的影响。
60.通常沥青－集料混合料按其组成结构可分为（）、（ ）和（ ）三类。
61.沥青混合料的抗剪强度主要取决于（ ）和（ ）两个参数。
62.我国现行标准规定，采用（ ）、（）方法来评定沥青混合料的高温稳定性。
63.我国现行规范采用（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等指标来表征沥青混合料的耐久性。
64.沥青混合料配合比设计包括（ ）、（ ）和（ ） 三个阶段。
65.沥青混合料试验室配合比设计可分为（ ）和（ ）两个步骤。
66.沥青混合料水稳定性如不符合要求，可采用掺加（ ）的方法来提高水稳定性。
67.马歇尔模数是（ ）和（ ）的比值，可以间接反映沥青混合料的（ ）能力。
68.沥青混合料的主要技术性质为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ） 。
69.根据分子的排列不同，聚合物可分为（ ）和（ ）。
70.塑料的主要组成包括（ ）和（ ）。
71.合成高分子材料的缺点有（ ）、（ ）、（ ）。
72.建筑上常用的塑料可分为（ ）和（ ）。
73.按冶炼钢时脱氧程度分类，钢材分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
74.建筑钢材最主要的技术性质是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。
75.钢结构设计时碳素结构钢以（ ）强度作为设计计算取值的依据。
76.钢材的冷弯性能是以规定尺寸的试件，在常温条件下进行（ ）试验检验。
77.碳素结构钢按其化学成分和力学性能分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）五个牌号。
78.树木是由（ ）、（ ）和（ ）三部分组成，建筑使用的木材主要是（ ）。
79.木材在长期荷载作用下，不致引起破坏的最大强度称为（ ）。 
填空题答案：
1.最大吸水的质量； 2.直接冻融法； 3.酸性石料；4.极限饱水抗压强度 磨耗率； 4.75mm； 4.75mm；6.自然堆积密度；振实状态堆积密度；捣实状态堆积密度7.分计筛余百分率； 累计筛余百分率 通过百分率； 8.越差； 9.氧化钙 氧化镁
10.自由水蒸发产生的附加强度 结晶强度 碳化强度； 11.活性氧化钙 氧化镁； 12.硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐泥 粉煤灰硅酸盐水泥； 13.石灰质原料 粘土质原料；14.CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3； 15.石膏； 16.硅酸三钙 硅酸二钙 铝酸三钙 铁铝酸四钙； l7.C3A ；C2S； 18.初凝时间 终凝时间； 19.沸煮法 压蒸法； 20.细度 凝结时间 安定性 强度； 21.高抗折强度；22.钙质石灰 镁质石灰
23.重混凝土 普通混凝土 轻混凝土； 24.流动性 保水性 粘聚性；
25.坍落度试验 维勃稠度试验； 26.保持W/C不变，增大水泥浆量
27.弹性变形 收缩变形 徐变变形 温度变形; 28.最大水灰比 最小水泥用量； 29.工作性 力学性质 耐久性； 30.单位用量表示法 相对用量表示法； 31.强度 工作性 耐久性 经济性； 32.初步配合比 试验室配合比 施工配合比； 33.抗压强度标准值； 34.实际含水率； 35.砌筑砂浆 抹面砂浆；36.流动性 保水性； 37.全干状态 气干状态 饱和面干状态 湿润状态； 38.平均抗压强度 抗压强度标准值； 39.地沥青 焦油沥青； 40.石油沥青； 41.固态 半固态 粘性液态； 42.氧 硫 氮；43.油分 树脂 沥青质； 44.饱和分 芳香分 胶质 沥青质； 45.溶胶型结构 溶-凝胶型结构 凝胶型结构； 46.环球法； 47.针入度 软化点 延度； 48.水蒸法 水浸法； 49.A B C； 50.蒸发损失百分率 针入度比 残留物延度； 51.沥青 乳化剂 稳定剂 水； 52.安全性； 53.橡胶 树脂 矿物填料； 54.同属石油沥青或同属煤沥青； 55.沥青表面处治 沥青贯入式 沥青碎石 沥青混凝土； 56.热拌热铺沥青混合料 常温沥青混合料； 57.密级配沥青混合料 开级配沥青混合料 半开级配沥青混合料； 58.沥青混凝土 沥青碎石； 59.抗剪强度； 60.悬浮－密实结构 骨架－空隙结构 密实-骨架结构； 61.粘聚力 内摩擦角； 62.马歇尔稳定度试验 动稳定度试验； 63.空隙率 饱和度 矿料间隙率 残留稳定度； 64.试验室配合比设计 生产配合比设计 试验路段验证； 65.矿质混合料配合组成设计 沥青最佳用量确定； 66.抗剥剂； 67.稳定度 流值 抗车辙； 68.高温稳定性 低温抗裂性 耐久性 抗滑性 施工和易性； 69.线型聚合物 体型聚合物； 70.合成树脂 添加剂； 71.易老化 可燃性及毒性 耐热性差； 72.热塑性塑料 热固性塑料； 73.沸腾钢 镇静钢 半镇静钢 特殊镇静钢； 74.拉伸性能 冷弯性能 冲击韧性 耐疲劳性； 75.屈服； 76.弯曲； 77.Q195 Q215 Q235 Q255 Q275； 78.树皮 木质部 髓心 木质部；79.持久强度
四、选择题（多项选择）
1.石料的饱水率较吸水率（ ），而两者的计算方法（ ）。
A.大 相似 B.小 相似 C.大 不同 D.小 不同
2.石料软化系数大于（ ）者，通常认为耐水性合格。
A.0.75 B.0.70 C.0.80 D.0.85
3.碱性石料的化学性质是按其SiO2的含量小于（ ）划分的。
A.52% B.65% C.45% D.32%
4.为保证沥青混合料的强度，在选择石料时应优先考虑（ ）。
A.酸性石料 B.碱性石料 C.中性石料 D.以上均不对
5.粗集料的毛体积密度是在规定条件下，单位毛体积的质量。其中毛体积包括（ ）。
A.矿质实体 B.闭口孔隙 C.开口孔隙 D.颗粒间空隙
6.高速公路、一级公路抗滑层用粗集料除应满足基本质量要求外，还需要检测与沥青的粘附性和（ ）指标。
A.含泥量 B.磨耗值 C.针片状颗粒含量 D.磨光值
7.中砂的细度模数MX为（ ）。
A.3.7～3.1 B.3.0～2.3 C.2.2～1.6 D.1.4
8.矿质混合料的最大密度曲线是通过试验提出的一种（ ）。
A.实际曲线 B.理论曲线 C.理想曲线 D.理论直线。
9.（ ）属于水硬性胶凝材料，而（ ）属于气硬性胶凝材料。
A.石灰 石膏 B.水泥 石灰 C.水泥 石膏 D.石膏 石灰
10.石灰消化时为了消除"过火石灰"的危害，可在消化后"陈伏"（ ）左右。
A.半年 B.三月 C.半月 D.三天
11.氧化镁含量为（ ）是划分钙质石灰和镁质石灰的界限。
A.5% B.10% C.15% D.20%
12.硅酸盐水泥中最主要的矿物组分是（ ）。
A.硅酸三钙 B.硅酸二钙 C.铝酸三钙 D.铁铝酸四钙
13.各硅酸盐水泥熟料反应速度的特点是：硅酸三钙（ ），铝酸三钙（ ），硅酸二钙（ ）。
A.最快 最慢 中等 B.最慢 中等 最快 C.中等 最慢 最快 D.中等 最快 最慢
14.C3A的水化产物为（ ）。
A.氢氧化钙 B.钙矾石 C.单硫型水化铝酸钙 D.水化铁铝酸钙
15.水泥细度可用下列方法表示（ ）。
A.筛析法 B.比表面积法 C.试饼法 D.雷氏法
16.影响水泥体积安定性的因素主要有：（ ）
A.熟料中氧化镁含量 B.熟料中硅酸三钙含量 C.水泥的细度 D.水泥中三氧化硫含量 
17.水泥石的腐蚀包括（ ）。
A.溶析性侵蚀 B.硫酸盐的侵蚀 C.镁盐的侵蚀 D.碳酸的侵蚀
18.水泥的活性混合材料包括（ ）。
A.石英砂 B.粒化高炉矿渣 C.粉煤灰 D.粘土
19.五大品种水泥中，抗冻性好的是（ ）。
A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰水泥 C.矿渣水泥 D.普通硅酸盐水泥
20.（ ）的耐热性最好。
A.硅酸盐水泥 B.粉煤灰水泥 C.矿渣水泥 D.硅酸盐水泥
21.抗渗性最差的水泥是（ ）。
A.普通硅酸盐水泥 B.粉煤灰水泥 C.矿渣水泥 D.硅酸盐水泥
22.道路水泥中（ ）的含量高。
A.C3S? C4AF B.C3S? C4AF C. C2S? C3S
23.轻混凝土通常干表观密度轻达（ ）kg/m3以下。
A.900 B.1900 C.2400 D.2900
24.坍落度小于（ ）的新拌混凝土，采用维勃稠度仪测定其工作性。
A.20mm B.15mm C.10mm D.5mm
25.通常情况下，混凝土的水灰比越大，其强度（ ）。
A.越大 B.越小 C.不变 D.不一定
26.混凝土拌合物的工作性选择可依据（ ）。
A.工程结构物的断面尺寸 B.钢筋配置的疏密程度
C.捣实的机械类型 D.施工方法和施工水平
27.立方体抗压强度标准值是混凝土抗压强度总体分布中的一个值，强度低于该值得百分率不超过（ ）。
A.15% B.10% C.5% D.3%
28.混凝土立方体抗压强度试件的标准尺寸为（ ）。
A.10mm×10mm×10mm B.15mm×15mm×15mm C.20mm×20mm×20mm D.7.07mm×7.07mm×7.07mm
29.以下品种水泥配制的混凝土，在高湿度环境中或永远处在水下效果最差的是（ ）。
A.普通水泥 B.矿渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥
30.下列水泥不能用于配制严寒地区处在水位升降范围内的混凝土的是（ ）。
A.普通水泥 B.矿渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥
31.集料中有害杂质包括（ ）。
A.含泥量和泥块含量 B.硫化物和硫酸盐含量 C.轻物质含量 D.云母含量
32.（ ）是既满足强度要求又满足工作性要求的配合比设计。
A.初步配合比 B.基准配合比 C.试验室配合比 D.工地配合比
33.混凝土配合比设计时必须按耐久性要求校核（ ）。
A.砂率 B.单位水泥用量 C.浆集比 D.水灰比
34.在混凝土中掺入（ ），对混凝土抗冻性有明显改善。
A.引气剂 B.减水剂 C.缓凝剂 D.早强剂
35.粉煤灰的技术指标包括（ ）。
A.细度 B.需水量比 C.烧失量 D.三氧化硫含量
36.通常情况下轻集料的破坏一般是（ ）。
A.沿着砂、石与水泥结合面破坏 B.轻集料本身强度较低，首先破坏 
C.A和B均正确 D.A和B均错误
37.砂浆的保水性是采用（ ）来表示的。
A.稠度 B.坍落度 C.维勃时间 D.分层度
38.对于砖、多孔混凝土或其它多孔材料用砂浆，其强度主要取决于（ ）。
A.水灰比 B.单位用水量 C.水泥强度 D.水泥用量
39.烧结普通砖的强度等级评定，当δ＞0.21时，采用（ ）。
A.强度最小值和强度平均值 B.强度最小值和强度标准值
C.强度标准值和强度平均值 D.强度最小值.强度平均值和强度标准值
40.按现行常规工艺，作为生产石油沥青原料的原油基属，最好是选用（ ）原油。
A.中间基 B.石蜡基 C.环烷基 D.以上均不对
41.粘稠石油沥青通常包括（ ）。
A.氧化沥青和直流沥青 B.氧化沥青 C.直流沥青 D.氧化沥青和液体沥青
42.石油沥青的三组分析法是采用（ ）。
A.沉淀法 B.溶解-吸附法 C.蒸馏法 D.氧化法
43.在相同稠度等级的沥青中，沥青质含量增加，使沥青的高温稳定性得到（ ），但低温抗裂性也相应（ ）。
A.提高 提高 B.降低 降低 C.提高 降低 D.降低 提高
44.饱和分含量增加，可使沥青稠度（ ）；树脂含量增加，可使沥青的延性（ ）。
A.降低 降低 B.增加 增加 C.增加 降低 D.降低 增加
45.在沥青的三种胶体结构中，（ ）具有较好的自愈性和低温时变形能力，但温度感应性较差。
A.凝胶型结构 B.溶-凝胶型结构 C.溶胶型结构 D.固胶型结构
46.修筑现代高等级沥青路面用的沥青，都应属于（ ）。
A.凝胶型结构 B.溶-凝胶型结构 C.溶胶型结构 D.固胶型结构
47.（ ）的沥青当施加荷载很小时，或在荷载作用时间很短时，具有明显的弹性变形。
A.凝胶型结构 B.溶-凝胶型结构 C.溶胶型结构 D.固胶型结构
48.为工程使用方便，通常采用（ ）确定沥青胶体结构的类型。
A.针入度指数法 B.马歇尔稳定度试验法 C.环与球法 D.溶解-吸附法
49.（ ）是沥青标号划分的主要依据。
A.针入度 B.软化点 C.沥青质含量 D.含硫量
50.用标准粘度计测沥青粘度时，在相同温度和相同孔径条件下，流出时间越长，表示沥青的粘度（ ）
A.越大 B.越小 C.无相关关系 D.不变
51.针入度指数越大，表示沥青的感温性（ ）。
A.越大 B.越小 C.无相关关系 D.不变
52.沥青是一种典型的（ ）材料。
A.粘性 B.弹性 C.塑性 D.以上均不是
53.水煮法是将沥青裹覆后的集料在蒸馏水中侵煮3min，按沥青膜剥落的情况分为（ ）个等级。
A.3 B.4 C.5 D.6
54.可用（ ）指标表征沥青材料的使用安全性。
A.闪点 B.软化点 C.脆点 D.燃点
55.煤沥青的游离碳含量增加，可（ ）其粘度和温度稳定性，但低温脆性会（ ）。
A.提高，减小 B.提高，增加 C.降低，减小 D.降低，增加
56.（ ）沥青可以生产乳化沥青。
A.液体沥青 B.煤沥青 C.道路沥青 D.石油沥青
57.煤沥青与石油沥青相比（ ）。
A.温度稳定性较高 B.温度稳定性较低
C.与矿质集料的粘附性较好 D.与矿质集料的粘附性较差
58.煤沥青中含有（ ），在施工加热时易产生泡沫和爆沸现象。
A.油分 B.气体 C.水分 D.以上均不是
59.乳化沥青具有许多优越性，其主要优点为（ ）。
A.冷态施工，节约能源 B.利于施工 C.节约沥青 D.保护环境，保障健康
60.乳化沥青形成的机理是（ ）。
A.乳化剂提高界面张力的作用 B.乳化剂降低界面张力的作用 
C.界面膜的保护作用 D.双电层的稳定结构
61.可以用作沥青微填料的物质是（ ）。
A.炭黑 B.高钙粉煤灰 C.火山灰 D.页岩粉
62.我国现行国标规定：SMA沥青混合料60℃时动稳定度宜不小于（ ）次／mm。
A.600 B.1200 C.3000 D.900
63.改善沥青与集料粘附性的方法是（ ）。
A.掺加高效抗剥剂 B.掺加无机类材料，活化集料表面
C.掺加有机酸类，提高沥青活性 D.掺加重金属皂类，降低沥青与集料的界面张力
64.沥青混合料的粘聚力是随着沥青粘度的提高而（ ）。
A.增加 B.减小 C.无相关关系 D.不变
65.沥青混合料的抗剪强度可通过（ ）方法应用莫尔-库仑包络线方程求得。
A.磨耗试验 B.三轴试验 C.标准粘度计法 D.以上均不是
66.沥青混合料的强度形成与矿料中（ ）的用量关系最密切。
A.细集料 B.粗集料 C.沥青 D.填料
67.沥青混合料的组成结构类型有（ ）。
A.密实结构 B.密实-悬浮结构 C.骨架-空隙结构 D.骨架-密实结构
68.矿料之间以（ ）粘结，粘聚力大。
A.石油沥青 B.乳化沥青 C.自由沥青 D.结构沥青
69.SBS改性沥青混合料较原始沥青混合料在技术性能上有以下（ ）改善。
A.提高了高温时的稳定性 B.提高了低温时的变形能力
C.降低了沥青混合料的成本 D.A和B均正确
70.含碳量低于（ ）的碳铁合金称为碳素钢。
A.2% B.3% C.4% D.5%
71.钢材的屈强比越小，则结构的可靠性（ ）。
A.越低 B.越高 C.不变 D.二者无关
72.我国现行国家标准测定金属硬度的方法有（ ）。
A.布氏硬度 B.络氏硬度 C.维氏硬度 D.摩氏硬度
73.存在于钢材的杂质，对钢材的性能产生良好影响的是（ ）。
A.硫 B.氧 C.锰 D.硅
74.用于土木建筑的钢材，根据工程使用条件和特点，应具备下列技术要求（ ）。
A.良好的综合力学性能 B.良好的焊接性 C.良好的抗蚀性 D.越小越好的屈强比
75.随着钢材牌号增大，屈服点和抗拉强度随之（ ），伸长率随之（ ）。
A.提高 提高 B.提高 降低 C.降低 提高 D.降低 降低
76.预应力混凝土配筋用钢绞线是由（ ）根圆形截面钢丝绞捻而成的。
A.5 B.6 C.7 D.8
77.木材的力学指标是以木材含水率为（ ）时为标准的。
A.12% B.14% C.16% D.18%
78.温度升高并在长期受热条件下，木材的力学强度（ ），脆性（ ）。
A.降低 降低 B降低 增加 C.增加 增加 D.增加 增加
79.建筑木材的力学性质与（ ）等有密切关系。
A.含水率 B.温度 C.荷载状态 D.木材缺陷
80.从力学性能出发，木材强度由大到小排列次序正确的是（ ）。
A.顺纹抗拉强度-抗弯强度-顺纹抗压强度-横纹抗压强度
B.顺纹抗拉强度-横纹抗压强度-顺纹抗压强度-抗弯强度
C.抗弯强度-顺纹抗压强度-横纹抗压强度-顺纹抗拉强度 
选择题答案：
1.A 2. C 3.C 4.B 5.ABC 6.D 7.B 8.BC 9.BC 10.C 11.A 12.A 13.D 14.BC 15.AB 16.AD 17.ABCD 18.BC l9.AD 20. C 21.C 22.A 23.B 24.C 25.B 26.ABCD 27.C 28.B 29. C 30.BC31.ABCD 32.C 33.BD 34.A 35.ABCD 36.B 37.D 38.CD 39.A 40.C 41.A 42.B 43.C 44.D 45.C 46.B 47.A 48.A 49.A 50.A 51.B 52.D 53.C 54.AD 55.B 56.BD 57.BC 58.C 59.ABCD 60.BCD 61.ABCD 62.C 63.ABCD 64.A 65.B 66.D 67.BCD 68.D 69.D 70.A 71.B 72.ABC 73.CD 74.ABC 75.B 76.C 77.A 78.B 79.ABCD 80.A
五、实践技能复习题及答案 
1.进行钢材伸长率测定时，如果试件在标距端点上或标距外断裂应如何处理？ 
答：试验失败，结果无效，重做试验。 
2.进行钢材拉伸试验时，如何防止试样与夹具发生相对位移？ 
答：在试验中，应该注意夹具与试样夹持区的重叠要饱满，从而防止试样与夹具发生相对位移。 
3.施工现场进行钢筋焊接时，应注意哪些问题？ 
答：（1）冷拉钢筋焊接应在冷拉之前进行； 
（2）焊接部位应清除铁锈、熔渣、油污等。 
（3）尽量避免不同国家的进口钢筋之间或进口钢筋与国产钢筋之间焊接。 
4.进行钢材冷弯试验时，应注意哪些问题？ 
答：（1）试验应在平稳压力作用下，缓慢施加试验压力。两支辊间距离为（d+2.5a）±0.5a，且在试验过程中不允许有变化。 
（2）试验应在20℃±10℃条件下进行。 
（3）钢筋冷弯试件不得进行车前加工。 
5.钢材冷弯试验结果如何评定？ 
答：试件弯曲后，检查弯曲处的外弯面及侧面，如无裂缝、裂断或起层现象，则认为冷弯试验合格。 
6.钢材拉伸试验主要测定什么？ 
答：主要测定钢材力学性能：抗拉强度（σb）.屈服点（σs）断后伸长率（δ）等。 
7.对钢材进行冷弯试验的目的？ 
答：通过冷弯试验判定其承受弯曲至规定角度及形状的能力，了解钢材对某种工艺加工适合程度，并显示其缺陷，作为评定钢筋质量的技术依据。 
8.在混凝土拌合物和易性测定中当坍落度小于设计要求，而粘聚性和保水性良好应如何处理？ 
答：应保持水灰比不变，增加水泥和水的用量，相应减少砂、石用量（砂率不变）。 
9.在混凝土拌合物和易性测定中，坍落度合适，粘聚性和保水性不好，应如何处理？ 
答：增加砂率（保持砂、石总量不变，提高砂用量，减少石子用量）。 
10.在混凝土拌合物和易性测定中，由于砂浆过多引起坍落度过大应如何处理？ 
答：减少砂浆或保持砂、石总量不变，减少砂用量，增加石子用量。 
11.砼强度与试件尺寸大小有何关系？ 
答：试件尺寸越小，测得的强度越高；试件尺寸越大，测得的强度越低。 
12.砼强度与试件的形状有可关系？ 
答：当试件受压面积（a×a）相同，而高度（h）不同时，高宽比（h/a）越大，抗压强度越小。 
13.养护条件对砼强度有哪些影响？ 
答：①养护温度高，水泥水化速度加快，砼的强度发展也快，反之，在低温下砼强度发展迟缓。 
②温度不够，水泥水化反应不能正常进行，甚至停止水化，会严重降低砼强度，为此，施工规范规定，在砼浇筑成型后，必须保证足够的湿度，应在12h内进行覆盖，以防止水分蒸发，在夏季施工的砼，要特别注意浇水保湿，常用的硅酸盐水泥.普通水泥和矿渣水泥浇水保温应不少于7d，火山灰水泥和粉煤灰水泥应不少于14d。 
14.如果需要改善砼的和易性应掺入何种外加剂？ 
答：应掺入减水剂、引气剂。 
15.砼试件尺寸为200×200×200mm3，28d的破坏荷载为600KN、560KN、580KN，确定砼的强度等级。 
答：
砼的强度等级为C15
16.砼试件尺寸为标准试件，7d的破坏荷载为520KN、550KN、520KN，确定砼的强度等级。 
答：

砼的强度等级为C40
17.砼试件尺寸为标准试件，28 d的破坏荷载为630、640、630，确定砼的强度等级。 
答：
砼的强度等级为C25。 
18.建筑工程中常用材料在施工现场保管时需注意哪些问题？ 
答：一般材料都要求按不同品种、不同等级、不同出厂日期等分别贮存和运输，并且在贮存和运输过程防潮、防水，有机类、易燃材料及石灰等应运离火源，避免受热、受阳光直射，防止老化。 
19.施工现场常用的外加剂有哪些？分别起到什么作用？ 
答：常用外加剂有减水剂、早强剂、引气剂，缓凝剂、膨胀剂等。减水剂一般作用主要是调节凝结硬化时间，改善和易性，针对工程具体情况调整砼配合比例，还可以达到提高早期强度或节省水泥的目的。可用于夏季施工.商品砼、泵送砼、高强、高性能砼等。早强剂主要是提高砼早期温度，可用于冬施.现浇等工程。引气剂主要用来改善砼的抗渗性、抗冻性等，可用于有抗渗要求、冬季施工等工程，但注意对砼强度的不利影响。 
缓凝剂顾名思义，用于延缓水泥的凝结硬化的，可用于大体积砼、商品砼（长距离运输）及夏季施工。 
膨胀剂主要改善水泥硬化后体积收缩的问题，可起到补偿收缩的目的，减少水泥硬化后的干缩变形，可用于堵漏，补缝，抗渗，抗裂，地脚螺栓固定等工程。 
20.施工现场常用的建筑材料，如：水泥、钢筋、砌块（砖）、砼、砂浆等，其质量检测内容和程序如何？ 
答：水泥：主要检测细度，凝结时间，体积安定性，强度。现场随机抽样后，送到检测场检测。钢筋：主要检测抗拉强度，冷弯性能。砌（块）砖：主要检测抗压强度，外观质量。砼（砂浆）：主要检测强度及和易性。